Особенности  формирования шероховатости,  ретенционных пунктов и полости сложной геометрической конфигурации       при   устранение дефекта  режущего края передних  групп зубов  до 2мм.

М. Л. МЕЛИКЯН,  В. И.  СПИЦЫНА,   К.И. ДАВЫДОВА , Г. М. МЕЛИКЯН,

К. М. МЕЛИКЯН, Р.Х.  ЖАКАМИХОВ.

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ   ИНСТИТУТА  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО –  БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНСТВА.

Эстетика зубов во все времена  волновала человечество, а в современном мире  красивая и здорова улыбка  стала  неотъемлемой частью  успешного человека, его своеобразной «визитной карточкой».

В настоящее время  в клинической практике встречаются различные дефекты коронковой части передних групп зубов.  Кариозные и   некариозные (патологическая стираемость),  травматический отлом являются  частыми причинами  повреждения режущего края передних групп зубов   до 2 мм.    (1, 2).

Для  восстановления  дефектов  режущего  края передних групп  зубов  в  клинической  практике  применяют  искусственные коронки, виниры, композиционные реставрации, парапульпарные штифты.

Применение композитных материалов позволяет непосредственно в полости рта  за одно посещение восстанавливать дефекты  режущего края передних групп зубов (6,7,8).  Но клиническая  практика показала,  что    применение композитных материалов не   обеспечивает должную долговечность функционирования реставрации.

Низкие  физико-механические свойства композитных материалов,    слабая   химической  связь композитного материала   с тканями зуба  приводит к таким  осложнениям, как   сколы и отколы реставрации  (9).

Для увеличения физико-механической прочности в композитный материала    вводят различные армирующие элементы, проводя тем самым армирование реставрации.

Из литературных и патентных источников известны    способы армирования композитных материалов при реставрации дефектов режущего края передних групп зубов  с применением   парапульпарных штифтов,    позолоченной металлической сетки, пористой   спеченной титановой  пластины, использующиеся  при дефектах   более 1/3 длины коронковой части передних групп зубов   (10,11,12,13).

Армирующий  элемент  в виде позолоченной металлической  сетки,  применяющийся  в стоматологии,  имеет следующие  размеры: диаметр  проволоки 0,2мм, толщина  сетки 0,4мм. Нами установлено, что при дефекте режущего края передних групп зубов  до   2 мм.  применение армированного композитного материала для восстановления целостности режущего края не представляется  невозможным.

Реставрации дефекта режущего края передних групп зубов  до 2 мм с применением лишь композитного материала является не целесообразным, т.к.  приводит  к частым сколам и  отколам. (9).

В настоящее время применяется медикаментозная терапия, направленная на приостановление процесса убыли и  гиперестезии твердых тканей твердых тканей зуба до 2мм., но   не  устранение дефекта  (3, 4).

В связи отсутствием эффективных  методов   восстановления  дефектов твердых тканей зуба до 2мм. данная проблема остается одной из самых актуальных в  стоматологии.

Цель: восстановление целостности режущего края поврежденного зуба, профилактика сколов и отколов.

Задача:  разработать способ   устранения дефекта режущего края  глубиной до 2 мм., обеспечивающий 	долговечность    функционирования       наряду с высокой эстетичностью.

Для достижения поставленной цели нами был  разработан «Способ устранения дефекта режущего края  глубиной до 2 мм.  с   применением композитных материалов».   Заявка №  2007103895 от 01. 02. 2007.

Материал и методы.

Для устранения  дефекта режущего края  глубиной до 2мм.  использовался        светоотверждаемый          композиционный           материал

Filtek™ Z - 250.

К реставрации режущего края поврежденного зуба приступают после  определения цвета бедующей реставрации,  при этом    используют    стандартную шкалу цветовых оттенков реставрационных материалов «VITA».  Далее формируют       шероховатость  и ретенционные пункты на наружной   поверхности     режущего края поврежденного зуба в пределах эмали.

Формирование        шероховатости  и ретенционных пунктов на наружной   поверхности   режущего края поврежденного зуба в приделах эмали.

В области режущего края на вестибулярной  поверхности  поврежденного  зуба  в медио -дистальном направлении проводят   атравматичное (щадящее) препарирование высотой 2-3 мм.  с целью формирования шероховатости на поверхности эмали. После формирования шероховатости приступают к формированию ретенционных пунктов глубиной 0,3мм. с вестибулярной поверхности  при помощи цилиндрического бора диаметром 0,5 мм. Данные манипуляции проводят и  с оральной поверхности.

Таким образом, на  вестибулярной и оральной поверхностях      поврежденного  зуба   формируют    наружную (эмалевую) шероховатость и ретенционные пункты в пределах эмали.

Сформированная шероховатость и  ретенционные пункты на вестибулярной и оральной поверхностях  режущего края  реставрируемого зуба увеличивают площадь соприкосновения композитного материала с эмалью зуба.

Далее  приступают к формированию полости сложной геометрической конфигурации  по режущему краю реставрируемого зуба.

Формирование  полости сложной геометрической конфигурации  по режущему краю реставрируемого зуба в пределах дентина.

Сначала   на поверхности дефекта режущего края   формируют  продольный паз   глубиной 0,5мм.   в медио - дистальном направлении, отступая от апроксимальных поверхностей  по 1-1,5мм. с целью предотвращения сколов с  апроксимальных поверхностей.  Далее с помощью цилиндрического бора диаметром 0,5мм. увеличивают глубину  сформированного продольного паза до 2-3 мм.

Дополнительно цилиндрическим бором  стенки продольного паза скашивают  под углом, не превышающий  угол  наклона  вестибулярной и оральной поверхностей в области режущего края. За счет формирования наклонных стенок  ширина паза увеличивается по направлению к пульповой камере зуба. Площадь дна паза становится больше   площади  паза на поверхности дефекта.

Далее приступают  к формированию 3 – 4 полуцилиндрических  полостей, располагающихся симметрично или ассиметрично друг относительно друга со стороны вестибулярной и оральной стенок паза.

Полуцилиндрическая форма полости достигается с помощью цилиндрического бора  диаметром 0,5 мм. под углом равным    углу наклона стенок продольного паза. Глубина препарирования твердых тканей зуба при формировании полуцилиндрических поверхностей не превышает 0,3 мм., а высота полуцилиндрических полостей  равна  высоте стенок паза. Сформированные полуцилиндрические полости сообщаются с пазом, при этом  стенки паза переходят в полуцилиндрические  поверхности.

Сообщающиеся   полуцилиндрические полости и паз формируют общую ретенционную полость сложной геометрической конфигурации. Оральная  и вестибулярная стенки данной полости формируют оральную и вестибулярную  стенки паза соответственно, которые переходят  в ряд симметрично или ассиметрично расположенных полуцилиндрических поверхностей.

Тем самым, по  режущему краю реставрируемого зуба   формируют     полость  сложной геометрической конфигурации  в пределах детина (внутренняя дентиновая полость).

После  кислотного травления  и адгезивной обработки  приступают  к  окончательной реставрации режущего края поврежденного зуба с применением композитных    материалов.   Ретенционную полость послойно заполняют макрофилированным композитным материалом до уровня поверхности дефекта, проводят  направленную полимеризацию с вестибулярной и  оральной сторон и  со стороны поверхности дефекта.   Далее с помощью макрофилированного композитного материала восстанавливают  анатомическую форму режущего края.

Окончательную реставрацию начинают с нанесения макрофилированного композитного материала на вестибулярную и оральную  поверхности восстановленного  режущего края, в область  ретенционных пунктов,создавая тем самым искусственный  эмалевый слой.

Эстетический эффект достигают  после шлифовки полировочными дисками различной абразивности  и обработки апроксимальных поверхностей штрипсами. Производят   финишную полимеризацию с оральной и вестибулярной поверхностей отреставрированного режущего края зуба. Повторное шлифование и полирование проводят  на двадцатые сутки после реставрации.

Таким образом,  при реставрации композитными материалами  режущего края передних  групп зубов с дефектом  до 2мм.  формируют:

- шероховатость  и ретенционные пункты на наружной   поверхности   режущего края поврежденного зуба в пределах эмали;

- полость сложной геометрической конфигурации  по режущему краю реставрируемого зуба в пределах дентина.

Сформированная шероховатость, ретенционные пункты и полость сложной   конфигурации  не только увеличивают площадь соприкосновения композитного материала с тканями зуба, но и обеспечивает ретенцию композитной реставрации  в вертикальном,  медио - дистальном  и вестибуло – оральном направлениях.

Клиническая практика показала высокую эффективность данного способа.

Заключение.  Разработанный нами «Способ устранения дефекта режущего края  глубиной до 2мм.  с   применением композитных материалов»  обеспечивает	долговечность       функционирования      наряду с высокой эстетикой  реставрации.

Список литературы.

- Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология//. Москва. Медицина.

-1997. - С.163-167.

- Макеева.И.М. Поражения твердых тканей зуба по типу VI класса//. Клиническая стоматология. -2001. -№ 3. -С.59-59.

- Каламкаров Х.А. Ортопедическое лечение с применением металлокерамических протезов//. Москва. Медицинское информационное агентство. -2003. -С. 57 - 61.

- Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии//. Москва. Медицина. -1993. -С. 121-123.

- Куцын С.Н. Клиническое использование  современных материалов фирмы VOCO//.  Стоматология.-2006. -№ 1. -С. 58-59.

- Суржанский Ю.Н. Реставрационные материалы и основы практической эндодонтии//. Киев. Книга плюс. -2004. -С. 70-72.

- Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов//. Киев. Книга плюс.-2002. -С. 363-365.

- Луцкая И.К. Основы эстетической стоматологии//.  Минск. Современная школа.-2005.-С.290-291.

- Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы в стоматологии//. Киев. Книга плюс.-2001.-С.200.

10. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология. Санкт-     Петербургский институт стоматологии. Санкт-Петербург. - 2001г. - С. 91-100.

11. Петрович В.Н. Применение парапульпарных штифтов в полостях в II класса по Блэку в эксперименте // Сборник «Организация и профилактика в стоматологии». Екатеринбург. - 1993. - С. 105-110.

12. Меликян М.Л., Применение пористой проницаемой титановой пластинки при реставрации режущего края зуб //  Патент RU. № 2214194. Приоритет от 08.01.2002.

- Меликян М.Л.,  Меликян Г.М., Способ реставрации режущего края поврежденного зуба //  Патент RU. № 2214195. Приоритет от 08.01.2002.

# Text boxes

1